## Slide 1
Prof Dr Ir Ratnawati, M Eng Sc IPM
Pembelajaran Kolaboratif
DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNIK INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
2024
SINTESIS TiO2 NANOTUBE ARRAY

## Slide 2: MORFOLOGI TiO2
TNP : sol gel
TiO2 nanowire :
TNT non arrays : proses hydrothermal dan sol gel
TNT arrays : anodisasi
TiO2 nanobelt :
TiO2 nanorod :

## Slide 3
Morfologi TNP, TNT, TNTAs, Nanorod,
TiO2 nano partikel/ TNP
TiO2 nanotube/TNT
TiO2 nanotube array / TNTAs

## Slide 4
ANODA ( REAKSI OKSIDASI Ti)
2H2O 2[O] +4e- + 4H+
Ti + 2[O] TiO2
Ti + 2H2O  TiO2 + 4H+ +4e- (1)
(REAKSI PEMBENTUKAN) TiO2
REAKSI PEMBENTUKAN NANOTUBE
TiO2 + 6F- + 4H+  (TiF6 )2- + 2H2O (2)
KATODA Pt ( REAKSI REDUKSI)
4 H+ + 4e-  2 H2
Mekanisme Reaksi Anodisasi dan Pembentukan TiO2 nanotube array

## Slide 5
VARIASI KADAR AIR/PENAMBAHAN DOPAN NON LOGAM
1.
Keterangan:
a. Anoda (Ti)
b. Katoda ( Pt)
c. Elektrolit
d.Magnetic stirrer
e. Power supply
Plat Ti diamplas, dicuci dengan air sabun
Etching dengan larutan HF, HNO3, H2O (Perbandingan volume 1:3:6)
Dikeringkan dalam udara
Anodisasi dalam larutan gliserol yang mengandung NH4F , 30 V
Pencucian TNTAs dengan air
Annealing 5000C, 3 jam dan disimpan dalam desikator
Sintesis TiO2
Gambar skema alat anodisasi

## Slide 6
Hasil SEM tampak atas dan samping (insert) pada U-TNTAs dengan variasi kadar(a) 5%, (b) 10%, (c) 25%, (d) 50% volum.
Karakterisasi
1. Pengaruh kandungan air terhadap morfologi TNTAs
SINTESIS TNTAs DENGAN PENAMBAHAN DOPAN NON LOGAM
ANALISIS SEM/FESEM

## Slide 7
Skema pergerakan ion pada proses anodisasi (kiri) dan proses pembentukan lapisan TiO2 serta pelarutan TiO2 (kanan)
Vo = oksidasi Ti menjadi TiO2 (pembentukan lapisan TiO2)
Ve = pelarutan TiO2 karena medan listrik (menambah panjang rube)
Vb = pelarutan TiO2 secara kimia pada dasar tube (menambah panjang tube)
Vw = pelarutan TiO2 secara kimia kearah dinding (menambah diameter tube)
Vm = pelarutan TiO2 secara kimia pada mulut tube (mengurangi panjang tube)

## Slide 8
VARIASI METODE PENGADUKAN
PENGADUKAN ULTRASONIK ( 10; 30; 60; 90 DAN 150 MENIT)
PADA 50 C
PENGADUKAN MAGNETIK (1; 2; 4; DAN 6 JAM) PADA 50 C DAN (1; 2; 4 dan 6 JAM) PADA 28 C.
KARAKTERISASI: FESEM, PRODUKSI H2

## Slide 9
Spektrum FTIR untuk TNTAs-10 pada bilangan gelombang 4000-400 cm-1
Analisis FTIR
Ti-O-C pada bilangan gelombang 1200 cm-1 dan N-Ti-O pada 1060 cm-1
C. Analisis Uv-Vis DRS
Energi band gap U-TNTAs-10 sebesar 2,7 eV
Spektra DRS berbagai fotokatalis

## Slide 10
Analisis XRD
Fotokatalis | Anatase (% berat ) | Ukuran kristal (nm) | 
 |  | Anatase | Rutile
(a) TiO2 P25a (b) A-TNTAs-25 | 79 - | 20 - | 23 -
(c) H2-TNTAs-25 (d) U-TNTAs-25 | 100 100 | 22 33 | - -
Ukuran kristal dan fraksi anatase untuk TiO2-P25 dan TNTAs-25
Gambar pola XRD untuk berbagai fotokatalisis

## Slide 11
Kerapatan arus yang dihasilkan oleh berbagai fotokatalis pada potensial pada 1 V (terhadap Ag/AgCl) hubungannya dengan energi band gap
Chart: Kerapatan Arus x A/cm2(x 10-4)
| H2-TNTAs-10 (2,2 eV) | H2-TNTAs 25 (2,7 eV) | U-TNTAs-10 (2,8 eV) | U-TNTAs-25 (3,0 eV)
Sinar Vis | 0.74 | 0.86 | 0.58 | 0.62
Sinar UV | 2.23 | 3.37 | 1.79 | 2.18
Kerapatan arus teringgi  H2-TNTAs-25 karena
Tubenya panjang
Sedikit terjadi rekombinasi
Tebal tube mendekati space charge layer
100 % anatase, 22 nm
Anealing dengan H2 -> 2,7 eV
Alat uji kerapatan arus

## Slide 12
Hasil FESEM dari TNTAs anodisasi ultrasonik selama (a) 10, (b) 30, (c) 60, (d) 90, (e) 150 menit tampak atas dengan sudut 45o
SINTESIS TNTAs VARIASI METODE PENGADUKAN
A. Pengadukan Ultrasonik

## Slide 13
Hasil FESEM dari TNTAs anodisasi ultrasonik selama (a) 10, (b) 30, (c) 60, (d) 90, (e) 150 menit tampak atas.
Hasil FESEM dari TNTAs anodisasi ultrasonik selama (a) 10, (b) 30, (c) 60, (d) 90, (e) 150 menit tampak samping.

## Slide 14
Produksi H2 dan panjang tube fungsi waktu anodisasi ultrasonik 50 C

## Slide 15
Pengadukan Magnetik (Suhu 28 C)
(c)
(d)
(a)
(b)
Hasil FESEM dari TNTAs anodisasi magnetik pada suhu 28 oC selama (a) 1 jam, (b) 2 jam,(c) 4 jam dan (d) 6 jam tampak atas, atas deng sudut 45 0 dan samping.

## Slide 16: Paper pendukung