## Slide 1
Prof Dr Ir Ratnawati, M Eng Sc IPM
Pembelajaran Kolaboratif
DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNIK INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
2024
SINTESIS TiO2 NANOTUBE ARRAY

## Slide 2: MORFOLOGI TiO2
TNP : sol gel
TiO2 nanowire :
TNT non arrays : proses hydrothermal dan sol gel
TNT arrays : anodisasi
TiO2 nanobelt :
TiO2 nanorod :
Hidrothermal : membuat suatu substansi menjadi kristal dari larutan fasa cair pada suhu tinggi dan tekanan yang tinggi yang dilangsungkan dalam autoclave Banyak diminati karena : sederhana, bersifat fleksibel, mudah mendapatkan morfologi nanotube, mudah dimodifikasi, feasible untuk aplikasi yang luas serta cocok untuk produksi dengan kapasitas besar.
Kelemahan:waktu sintesis yang relatif lama , perlu kondisi operasi pada tekanan dan suhu yang tinggi dan susah untuk mendapatkan ukuran yang seragam

## Slide 3: Bentuk TiO2 : Serbuk, Film
Serbuk : Nanopartikel dan Nanotube (arrays dan non Arrays): dalam bentuk suspensi
Nanopartikel merupakan partikel yang mempunyai ukuran< 100 nm (1 nm = 10 -9 m).
Film : Nanopartikel dan Nanotube (arrays dan non Arrays)
Kelebihan partikel yang berdimensi nano:
mempunyai luas permukaan interaksi tinggi dan semakin banyak partikel yang berinteraksi, ikatannya menjadi makin kuat sehingga menyebabkan sifat mekaniknya ber +
Mempunyai luas permukaan spesifik yang besar sehingga banyak reaksi yang terjadi
lebih fleksibel dalam aplikasinya serta mudah dalam preparasinya.
Namun morfologi nanopartikel yang random menyebabkan efisiensi penyerapan foton dan kecepatan transport elektron hasil induksi foton kurang optimal.
Apabila digunakan dalam bentuk serbuk, ada kesulitan dalam pemisahan katalis dari suspensi serta cenderung menggumpal terutama pada konsentrasi tinggi. Contoh morfologi ini adalah TiO2-P25 yang bisa dilihat pada Gambar 2.4(a).

## Slide 4: Nanotube
Titania nanotube adalah TiO2 dengan morfologi yang terdiri dari tube-tube yang mempunyai diameter (D), tebal (t) dan panjang (L) dengan ukuran nano tertentu dimana ukuran ini bisa dikontrol dengan mengatur variabel proses pada sintesisnya.
TiO2-P25 mempunyai luas permukaan sebesar 53,6 m2/g, TiO2nanotubenon array :117,5 m2/g , TNTAs 285 m2/g.
Proses anodisasi mempunyai kelebihan nanotubenya tersusun rapi dengan aspect ratio (L/D) yang tinggi dan fisibel untuk aplikasi yang luas. Sayangnya proses ini juga mempunyai kelemahan yaitu keterbatasan dalam produksi masal

## Slide 5
Morfologi TNP, TNT, TNTAs, Nanorod,
TiO2 nano partikel/ TNP
TiO2 nanotube/TNT
TiO2 nanotube array / TNTAs

## Slide 6: Tujuan
Umum m mendapatkan fotokatalis bermorfologi TNTAs yang efektif yang memberikan peningkatan EFISIENSINYA
Khusus
Mendapatkan karakteristik TNTAs optimal
Mendapatkan kondisi optimal dari berbagai variasi pada proses sintesis dan modifikasi TNTAs
Menguji kinerja fotokatalis TNTAs optimal

## Slide 7: Anodisasi
: proses oksidasi elektrokimia yang akan menghasilkan lapisan perlindungan atau penambahan lapisan/film diatas suatu permukaan logam.
Sebagai katoda digunakan logam inert platina, Pt dan sebagai anoda digunakan logam Ti .
Logam Ti akan teranodisasi menghasilkan lapisan TiO2 ketika potensial listrik dihidupkan dan pada logam Pt akan dihasilkan gelembung gas H2.
Larutan elektrolit yang digunakan: larutan berbasis asam dan zat organik yang mengandung ion florida atau klorida.
Variabel proses seperti waktu, jenis dan konsentrasi larutan elektrolit (kadar air), pH, konsentrasi ion flor dan potensial anodisasi merupakan parameter kunci terbentuknya TNTAs.
Setelah proses anodisasi selesai, TiO2 yang amorph akan dikalsinasi pada suhu sekitar 500 oC untuk mendapatkan struktur kristal anatase yang stabil.
Secara umum material berstruktur amorph dapat dirubah menjadi berstruktur kristal bila dikalsinasi atau annealing pada 300-500 oC untukanatase dan diatas 550 oC untuk rutile. Kalsinasi dengan gas yang berbeda seperti udara, N2, O2 atau campuran N2/H2akan memberikan rasioanatase/rutile yang berbeda dari TiO2.

## Slide 8
Skema alat proses anodisasi untuk sintesis TNTAs dengan: (a) anoda Ti, (b) katoda Pt, (c) lautan elektrolit, (d) magnetic bar dan (e) DC Power.
pada anoda terjadi reaksi oksidasi Ti (reaksi pembentukan lapisan film TiO2) yaitu:
2H2O -> 2[O] +4e- + 4H+
Ti + 2[O] -> TiO2
Atau reaksi keseluruhan menjadi
Ti + 2H2O ->TiO2 + 4H+ +4e-
Pada katoda Pt, terjadi reaksi reduksi sehingga dihasilkan gas H2 dengan reaksi:
4H+ + 4e 2H2
Pada awal proses anodisasi, pelarutan lapisan film TiO2 dalam larutan elektrolit yang mengandung ion F- (desolusi kimia) mendominasi sehingga mengakibatkan terbentuknya lubang kecil dan bertindak sebagai nuclei dalam pembentukan pori. Pembentukan lubang kecil ini berdasarkan reaksi:
TiO2 + 6 F- + 4H+ -> (TiF6 )2- + 2H2O
Munculnya pori dan ruang kosong (void) di permukaan lapisan/film TiO2 merupakan langkah awal terbentuknya nanotubedan tingkat keasaman yang tinggi pada dasar tube membantu untuk menggerus pori menjadi struktur tube.

## Slide 9
ANODA ( REAKSI OKSIDASI Ti)
2H2O 2[O] +4e- + 4H+
Ti + 2[O] TiO2
Ti + 2H2O  TiO2 + 4H+ +4e- (1)
(REAKSI PEMBENTUKAN) TiO2
REAKSI PEMBENTUKAN NANOTUBE
TiO2 + 6F- + 4H+  (TiF6 )2- + 2H2O (2)
KATODA Pt ( REAKSI REDUKSI)
4 H+ + 4e-  2 H2
Mekanisme Reaksi Anodisasi dan Pembentukan TiO2 nanotube array

## Slide 10
Parameter yang Berpengaruh
1. Potensial anodisasi/Voltase
Potensial anodisasi mempengaruhi panjang dan diameter nanotube yang
dibawah 10 V belum ada nanotubeyang terbentuk dan baru terbentuk lapisan yang porous.
pada rentang 5 – 20 V, dihasilkan nanotube dengan diameter yang semakin besar secara linier. Pada anodisasi dengan larutan elektrolit gliserol/NH4F, semakin besar potensial anodisasi (pada rentang 30-60 V) dihasilkan diameter yang semakin besar (90-150 nm) sebelum kesetimbangan tercapai (Hassan, et al., 2009).
Untuk larutan elektrolit berbasis organik rentangnya lebih lebar yaitu: untuk gliserol (30-60 V), DMSO (10-70 V) dan etilen glikol (20-65 V) (Muhamed A.E.R. dan Rohani S., 2011).
driving force ion H+, F-, dan O2- untuk bergerak melalui barrier layer pada bagian bawah tube menjadi lebih besar sehingga menghasilkan pori yang lebih dalam dan tubeyang lebih panjang. Pada potensial anodisasi yang lebih tinggi, akan diperoleh tubeyang lebih pendek dan tidak teratur yang disebabkan karena ketidak seimbangan antara reaksi pelarutan kimia, pelarutan karena medan listrik (electric field dissolution) dan oksidasi atau terjadinya polarisasi ikatan Ti-O yang menyebabkan struktur tube yang rusak.
Potensial anodisasi yang optimal diperoleh pada kondisi 30 V untuk anodisasi menggunakan larutan gliserol (Lai C.W dan Sreekantan S., 2011; Yu Wang W. dan Ruei Chen B., 2013).

## Slide 11
2. Pengaruh pH
Pada pH dibawah 1, tingginya laju desolusi dan laju pertumbuhan nanotubes dalam larutan elektrolit encer menghasilkan nanotubes yang pendek antara 500-600 nm (Roy et al., 2011) meskipun waktu anodisasinya lama (Gong et al., 2001). Pada pH netral akan dihasilkan nanotubedengan panjang 2-4 μm karena desolusi kimia berkurang, sedangkan pada pH yang tinggi akan dihasilkan nanotubeyang pendek karena desolusi kimia yang rendah. Akan tetapi pada pH yang tinggi diperlukan waktu lama untuk pembentukan nanotubekarena kecepatan pertumbuhan nanotubenya rendah.
3. Pengaruh waktu Anodisasi
Panjang tube dipengaruhi oleh waktu sampai pada kondisi tertentu kemudian panjang yang dihasilkan tidak bertambah
Panjang TNTAs akan bertambah dengan semakin lamanya waktu anodisasi, namun akan turun secara drastis juga dengan semakin lamanya waktu anodisasi. Bahkan TNTAs yang terbentuk bisa tidak tegak lurus. Mulai kapan panjang tube naik dan kemudian akan turun tergantung dari kondisi proses anodisasi.
4. Pengaruh jenis dan konsentrasi larutan elektrolit (kadar air)
Pada larutan elektrolit berbasis organik (gliserol, etilen glikol) kekentalan akan mempengaruhi ukuran nanotube (Wang et al., 2008). Larutan elektrolit kental akan menghasilkan nanotube yang lebih panjang dan smooth(Macak, J.M. dan Schumuki, P., 2006). Untuk larutan elektrolit yang kental bila kadar airnya terlalu kecil, maka ion H+ yang digunakan untuk pembentukan TNTAs berkurang sehingga struktur nanotube tidak terbentuk. Disamping itu, mobilitas ion-ion dalam larutan menjadi terhambat sehingga reaksi pembentukan TNTAs menjadi berkurang dan hal ini akan menghasilkan nanotubeyang pendek dan diameter yang kecil. Dan sebaliknya apabila kadar air terlalu tinggi maka kecepatan kecepatan pelarutan TNTAs menjadi besar sehingga tube yang terbentuk menjadi rusak.

## Slide 12
Kadar air mempengaruhi kecepatan pembentukan TiO2 dan kecepatan desolusi kimia. Berdasarkan reaksi desolusi kimia, [TiF6]2- yang terbentuk sangat larut dalam air sehingga apabila kadar air rendah maka desolusi kimia menjadi kecil. Dengan kata lain, kadar air mempunyai 2 efek yaitu dibutuhkan pada pembentukan oksida pada dasar tube dan dapat mempercepat desolusi dari lapisan nanotube. Efek yang lain adalah kadar air yang rendah (larutan kental) akan menghasilkan dinding tube yang smooth/halus, sedangkan kadar air yang tinggi menyebabkan dinding tube menjadi ripple/tidak rata. Hal ini disebabkan pada kadar air yang tinggi, kecepatan desolusi kimia pada dinding tube lebih besar dari kecepatan terbentuknya tube pada substrat Ti sehingga dinding tube yang tidak rata merupakan desolusi yang terus menerus (Roy et al., 2011).
Reaksi pembentukan tube merupakan reaksi bersaing antara pertumbuhan panjang karena pelarutan kimia pada bagian bawah tubedan pada permukaan atas tube.

## Slide 13
5. Pengaruh konsentrasi ion Flor (F-)
Pada konsentrasi ion flor yang cukup (0,1-1% berat), kompetisi pembentukan lapisan oksida dan desolusi kimia terjadi sehingga pembentukan nanotubebisa diamati (Roy et al., 2011). Jika konsentrasi ion flor rendah (< 0,05 % berat) hanya lapisan oksida yang terbentuk, dan apabila konsentrasi ion flor tinggi (> 1 % berat), tidak ada lapisan oksida terbentuk karena karena semua Ti4+ yang terbentuk secara cepat akan bereaksi dengan ion flor yang berlebih membentuk [TiF6]2- yang larut. Dengan demikian, panjang nanotubeberbanding lurus dengan konsentrasi ion flor dalam larutan elektrolit.
6. Pengaruh jenis pengadukan
Proses pengadukan dengan bantuan ultrasonik akan meningkatkan transfer masa melalui permukaan nanotube(meningkatkan mobilitas dari ion dalam larutan elektrolit) sehingga akan meningkatkan kecepatan pembentukan nanotube. Nanotubeyangdihasilkan lebih bagus melalui pengadukan ultrasonik karena transfer masa dalam proses tersebut seragam.
7. Pengaruh suhu
Anodisasi dengan larutan elektrolit encer pada suhu rentang 0-25oC tidak begitu berpengaruh terhadap morfologi nanotube, tetapi pada suhu yang lebih tinggi pembentukan nanotubeakan semakin cepat. Sedangkan pada larutan elektrolit kental, pada suhu rendah akan dihasilkan diameter nanotubeyang kecil karena pada suhu rendah pergerakan ion ion dalam larutan tertekan sehingga pembentukan TiO2 menjadi rendah dan menghasilkan diameter yang rendah juga (Wang J.dan Lin Z. 2009). Suhu anodisasi mempengaruhi kekentalan larutan elektrolit gliserol (kecepatan difusi ion) berdasarkan hukum Stoke-Einstein (Chen et al. 2010a).

## Slide 14: Strategi Peningkatan Efisiensi Aplikasi TiO2
1.TiO2 perlu disintesis agar menghasilkan TiO2 yang bermorfologi nanotube array (TNTAs) yang rapi dan teratur agar penyerapan foton menjadi efektif dan rekombinasi bisa dikurangi. Untuk itu seberapa jauh pengaruh kadar air dalam larutan elektrolit dan pengadukan (ultrasonik/magnetik) pada proses sintesis TNTAs
2. Untuk memperkecil energi band gap, penambahan dopan non logam C/N/F secara insitu saat anodisasi perlu dilkukan dan keberhasilannya dipengaruhi oleh proses anneling. Oleh sebab itu seberapa besar pengaruh annealing terhadap masuknya dopan C/N/F pada TNTAs
3. Penambahan NaBF4 secara insitu saat anodisasi dapat mengurangi laju rekombinasi elektron dan hole. Perlu diketahi pada konsentrasi optimal berapakah penambahan NaBF4 memberikan kinerja TNTAs optimal.
4. Dengan morfologi TNTAs, sejauh manakah pengaruh penambahan dopan Pt (loading Pt dan metode pemberian dopan Pt) kaitanya untuk mengurangi rekombinasi.

## Slide 15
I. VARIASI KADAR AIR/PENAMBAHAN DOPAN NON LOGAM
1.
Keterangan:
a. Anoda (Ti)
b. Katoda ( Pt)
c. Elektrolit
d.Magnetic stirrer
e. Power supply
Plat Ti diamplas, dicuci dengan air sabun
Etching dengan larutan HF, HNO3, H2O (Perbandingan volume 1:3:6)
Dikeringkan dalam udara
Anodisasi dalam larutan gliserol yang mengandung NH4F , 30 V
Pencucian TNTAs dengan air
Annealing 5000C, 3 jam dan disimpan dalam desikator
Sintesis TiO2
Gambar skema alat anodisasi
Variasi kadar air (5; 10; 25; dan 50% volum) dan Variasi perlakuan annealing
KARAKTERISASI SEM/EDX, FTIR, UV-VIS DRS, XRD, KERAPAAN ARUS

## Slide 16
Hasil SEM tampak atas dan samping (insert) pada U-TNTAs dengan variasi kadar(a) 5%, (b) 10%, (c) 25%, (d) 50% volum.
Karakterisasi
1. Pengaruh kandungan air terhadap morfologi TNTAs
I. SINTESIS TNTAs DENGAN PENAMBAHAN DOPAN NON LOGAM
ANALISIS SEM/FESEM

## Slide 17
Skema pergerakan ion pada proses anodisasi (kiri) dan proses pembentukan lapisan TiO2 serta pelarutan TiO2 (kanan)
Vo = oksidasi Ti menjadi TiO2 (pembentukan lapisan TiO2)
Ve = pelarutan TiO2 karena medan listrik (menambah panjang rube)
Vb = pelarutan TiO2 secara kimia pada dasar tube (menambah panjang tube)
Vw = pelarutan TiO2 secara kimia kearah dinding (menambah diameter tube)
Vm = pelarutan TiO2 secara kimia pada mulut tube (mengurangi panjang tube)

## Slide 18
Variabel kontrol: Potensial Anodisasi 30 V, NH4F = 0,5% berat, Gliserol teknis
Variabel bebas :
Kandungan air (5; 10; 25; dan 50% volum), perlakuan anneailng (tanpa annealing, annealing dengan udara, annealing dengan H2, pengadukan ultrasonik ( 10; 30; 60; 90 dan 150 menit), pengadukan magnetik (1; 2; 4; dan 6 jam) pada suhu 28 dan 50 C),
Variabel terikat: Panjang. diameter dalam dan tebal tube, komposisi unsur, nilai band gap, kerapatan arus, struktur dan ukuran kristal, produksi hidrogen.
Proses sintesis dan Modifikasi

## Slide 19
Kadar air (%) | Diameter, nm | Tebal tube, nm | Panjang tube, µm | Keterangan
5 | 27 | 23 | 1,313 | Belum sempurna
10 | 38 | 24 | 1,407 | Seragam
25 | 103 | 24 | 1,570 | Seragam
50 | 71 | 28 | 1,830 | Tube rusak
Tabel Pengaruh kandungan air terhadap morfologi TNTAs
Sampai kadar air 25% volume, diameter dan panjang semakin besar
Diamter dalam, tebal dan panjang tube merupakan hasil rata rata.

## Slide 20
Arus yang dihasilkan variasi kadar air
pH yang dihasilkan selama anodisasi variasi kadar air
Semakin besar kadar air dalam larutan elektrolit semakin besar arus yang dihasilkan
pH optimum dalam proses anodisasi : 6,7-7,4
Kadar air 10 dan 25% volume menberikan morfology TNTAs yang sempurna
2H2O 2[O] +4e- + 4H+
Ti + 2[O] TiO2
Ti + 2H2O  TiO2 + 4H+ +4e-
Reaksi pembentukan TiO2
TiO2 + 6F- + 4H+  (TiF6 )2- + 2H2O (2)
Reaksi pembentukan tube

## Slide 21
Hasil SEM dengan variasi perlakuan annealing
(a) A-TNTAs-10, (b) U-TNTAs-10 (c) H2-TNTAs -10,
(d) A-TNTAs-25, (e) U-TNTAs-25 (f) H2-TNTAs -25
2. Pengaruh pelakuan annealing terhadap morfologi TNTAs
A. Analisis SEM/FESEM-EDX

## Slide 22
II. VARIASI METODE PENGADUKAN
PENGADUKAN ULTRASONIK ( 10; 30; 60; 90 DAN 150 MENIT)
PADA 50 C
PENGADUKAN MAGNETIK (1; 2; 4; DAN 6 JAM) PADA 50 C DAN (1; 2; 4 dan 6 JAM) PADA 28 C.
SKEMA ALAT ANODISASI PENGADUKAN ULTRASONIK DAN MAGNETIK
KARAKTERISASI: FESEM, PRODUKSI H2

## Slide 23
Komponen % berat | TNTAs-10 |  |  |  | TNTAs-25 |  | 
 | A-TNTAs | U-TNTAs | H2-TNTAs |  | A-TNTAs | U-TNTAs | H2-TNTAs
Ti | 77,04 | 74,04 | 72,46 |  | 74,46 | 74,27 | 74,26
O | 18,29 | 24,87 | 26,26 |  | 20,89 | 24,78 | 24,41
C N F | 1,26 0,51 2,95 | 0,83 0,08 0,15 | 0,53 0,51 0,14 |  | 1,00 0,80 2,86 | 0,54 0,05 0,41 | 0,36 0,16 0,81
Komposisi elemen dari A-TNTAs, U-TNTAs dan H2-TNTAs

## Slide 24
Fotokatalis | TNTAs-10 |  |  |  | TNTAs-25 |  | 
 | Dia (nm) | tb (nm) | Lc (μm) |  | IDa (nm) | tb (nm) | Lc (μm)
A-TNTAs | 33 (28-40) | 33 (28-40) | - 1,407 (1,340-1,500) - |  | 58 (52-68) | 31 (28-36) | - 1,570 (1,480-1,720) -
U-TNTAs | 52 (40-68) | 32 (20-40) |  |  | 78 (52-104) | 42 (32-48) | 
H2-TNTAs | 49 (28-64) | 28 (20-32) |  |  | 80 (56-124) | 33 (20-40) | 
Pengaruh perlakuan annealing pada morfologi TNTAs pada kandungan air dalam larutan elektrolit 10 dan 25%
Hasil FESEM H2-TNTAs -25 dilihat dari (a) kemiringan 45 o dan dari (b) samping
Hasil EDX : ada elemen yang terkandung dalam TNTAs : Ti, O, C, N dan F
Notes: Fotokatalis
TNTAs-10
TNTAs-25
Dia (nm)
tb
(nm)
Lc
(μm)
IDa
(nm)
tb
(nm)
Lc
(μm)
A-TNTAs
33
(28-40)
33
(28-40)
-
1,407
(1,340-1,500)
-
58
(52-68)
31
(28-36)
-
1,570
(1,480-1,720)
-
U-TNTAs
52
(40-68)
32
(20-40)
78
(52-104)
42
(32-48)
H2-TNTAs
49
(28-64)
28
(20-32)
80
(56-124)
33
(20-40)

## Slide 25
Spektrum FTIR untuk TNTAs-10 pada bilangan gelombang 4000-400 cm-1
B. Analisis FTIR
Ti-O-C pada bilangan gelombang 1200 cm-1 dan N-Ti-O pada 1060 cm-1
C. Analisis Uv-Vis DRS
Energi band gap U-TNTAs-10 sebesar 2,7 eV
Spektra DRS berbagai fotokatalis

## Slide 26
D. Analisis XRD
Fotokatalis | Anatase (% berat ) | Ukuran kristal (nm) | 
 |  | Anatase | Rutile
(a) TiO2 P25a (b) A-TNTAs-25 | 79 - | 20 - | 23 -
(c) H2-TNTAs-25 (d) U-TNTAs-25 | 100 100 | 22 33 | - -
Ukuran kristal dan fraksi anatase untuk TiO2-P25 dan TNTAs-25
Gambar pola XRD untuk berbagai fotokatalisis
-A = 25,3 (101)
-difraksi C dan N tidak terdeteksi
-intensitas peak aneling udara lebih besar  ukuran kristal lebih besar.
-pergeseran sudut difraksi  kisi-kisi telah berubah dengan adanya dopan.

## Slide 27
Grafik kerapatan arus terhadap potensial dari katalis
(i). H2-TNTAs-10, (ii). H2-TNTA-25, (iii) U-TNTAs-10 dan (iv) U-TNTAs-25
E. Kerapatan Arus

## Slide 28
Gambar alat potensiostat: (a) TNTAs, (b) Ag/AgCl, (c) kawat Pt, (d) larutan elektrolit, (e) sumber lampu dan (f) potensiostat

## Slide 29
Kerapatan arus yang dihasilkan oleh berbagai fotokatalis pada potensial pada 1 V (terhadap Ag/AgCl) hubungannya dengan energi band gap
Chart: Kerapatan Arus x A/cm2(x 10-4)
| H2-TNTAs-10 (2,2 eV) | H2-TNTAs 25 (2,7 eV) | U-TNTAs-10 (2,8 eV) | U-TNTAs-25 (3,0 eV)
Sinar Vis | 0.74 | 0.86 | 0.58 | 0.62
Sinar UV | 2.23 | 3.37 | 1.79 | 2.18
Kerapatan arus teringgi  H2-TNTAs-25 karena
Tubenya panjang
Sedikit terjadi rekombinasi
Tebal tube mendekati space charge layer
100 % anatase, 22 nm
Anealing dengan H2 -> 2,7 eV
Alat uji kerapatan arus

## Slide 30
Hasil FESEM dari TNTAs anodisasi ultrasonik selama (a) 10, (b) 30, (c) 60, (d) 90, (e) 150 menit tampak atas dengan sudut 45o
II. SINTESIS TNTAs VARIASI METODE PENGADUKAN
A. Pengadukan Ultrasonik

## Slide 31
Hasil FESEM dari TNTAs anodisasi ultrasonik selama (a) 10, (b) 30, (c) 60, (d) 90, (e) 150 menit tampak atas.
Hasil FESEM dari TNTAs anodisasi ultrasonik selama (a) 10, (b) 30, (c) 60, (d) 90, (e) 150 menit tampak samping.

## Slide 32
Ukuran tube TNTAs hasil variasi waktu anodisasi ultrasonik
Diameter dalam dan panjang tube dari TNTAs hasil variasi waktu anodisasi ultrasonik 10; 30; 60; 90 dan 150 menit
Semakin lama waktu anodisasi kecepatan pertumbuhan tube semakin kecil.
Waktu anodisasi kurang berpengaruh terhadap diameter dan tebal tube.
panjang tube maksimal dicapai pada waktu anodisasi 90 menit.
Waktu Anodisasi, Menit | Dia (nm) | tb(nm) | Lc(μm) | Laju Pertumbuhan (dL/dt), μm/menit
10 | 70 (49-100) | 14 (11-19) | 0,555 (0,530-0,583) | 0,056
30 | 84 (49-105) | 19 (15-24) | 1,043 (0,921-1,148) | 0,035
60 | 75 59-89 | 20 (12-26) | 1,458 (1,377-1,541) | 0,024
90 | 81 (54-100) | 21 (12-25) | 2,493 (2,348-2,577) | 0,028
150 | 81 (63-112) | 15 (11-20) | 1,879 (1,779-1,986) | 0,013

## Slide 33
Arus yang dihasilkan fungsi waktu anodisasi ultrasonik untuk luas fotokatalis 4 cm2.
Produksi H2 dari TNTAs hasil anodisasi ultrasonik selama (a) 10; (b) 30; (c) 60; (d) 90 dan (e) 150 menit
Chart: Waktu Anodisasi (detik)
| 0 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 6600 | 7200 | 7800 | 8400 | 9000
 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.055 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.055 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.035 | 0.03 | 0.025 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02
Chart: Waktu penyinaran (menit)
| 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240
(a) 10 menit | 0 | 0.89783 | 3.307 | 7.3228 | 11.8242 | 16.4557 | 21.444 | 26.6017 | 32.4338
(b) 30 menit | 0 | 1.5221 | 4.7921 | 8.8506 | 13.3482 | 18.1314 | 24.0104 | 28.9997 | 36.0749
(c) 60 menit | 0 | 2.3453 | 5.8627 | 11.9303 | 18.4832 | 25.287 | 32.9114 | 40.6021 | 47.2249
(d) 90 menit | 0 | 2.5746 | 6.1165 | 12.1323 | 20.4133 | 29.5015 | 39.3421 | 52.12 | 65.4817
(e) 150 menit | 0 | 2.2741 | 5.522 | 10.3201 | 15.3352 | 21.4063 | 26.7698 | 33.6848 | 40.6688

## Slide 34
Semakin lama anodisasi sampai 90 menit semakin panjang tube dan semakin besar H2 yang dihasilkan, dengan produksi H2 tertinggi pada anodisasi 90 menit yakni 65,5 mmol H2/m2 katalis.
Pada plat TNTAs bagian bawah yang dekat dengan sumber gelombang ultrasonik , TNTAs bertumpuk.
Morfologi dan ukuran tube mempengaruhi penyerapan foton oleh TNTAs yang berimplikasi pada H2 yang dihasilkan
Produksi H2 dan panjang tube fungsi waktu anodisasi ultrasonik 50 C

## Slide 35
Chart: Waktu anodisasi (jam)
| 1 | 2 | 4 | 6
 | 80.6 | 96 | 98 | 105
 | 0.882 | 1.57 | 1.705 | 1.663
Pengaruh waktu anodisasi magnetik pada suhu 28 oC terhadap diameter dalam dan panjang tube TNTAs
Chart: Waktu anodisasi (jam)
| 1 | 2 | 4 | 6
Produksi hidrogen (mmol/m2) | 30.1 | 47 | 41.1 | 37.2
Panjang tube (um) | 0.882 | 1.57 | 1.705 | 1.663
Pengaruh waktu anodisasi magnetik TNTAs pada suhu 28 dan 50 oC terhadap panjang tube dan produksi H2 dengan lama penyinaran 240 menit.

## Slide 36
B. Pengadukan Magnetik (Suhu 28 C)
(c)
(d)
(a)
(b)
Hasil FESEM dari TNTAs anodisasi magnetik pada suhu 28 oC selama (a) 1 jam, (b) 2 jam,(c) 4 jam dan (d) 6 jam tampak atas, atas deng sudut 45 0 dan samping.

## Slide 37
Hasil FESEM dari TNTAs anodisasi magnetik pada suhu 50 oC selama (a) 1 jam, (b) 2 jam,(c) 4 jam dan (d) 6 jam tampak atas dan samping (inset).
B. Pengadukan Magnetik (Suhu 50 C)
Hasil FESEM dari TNTAs anodisasi magnetik pada suhu 50 oC selama (a) 1 jam, (b) 2 jam, (c) 4 jam dan (d) 6 jam tampak atas dengan sudut 45o

## Slide 38
Waktu Anodisasi, jam | Di,nm | t,nm | L, μm) | Laju Pertumbuhan tube(dL/dt), μm/menit
1 | 107 (67-102) | 16 (10-22) | 0,990 | 0,017
2 | 110 (83-143) | 19 (13-25) | 0,842 | 0,007
4 | 126 (100-156) | 23 (13-30) | 0,789 | 0,003
6 | 158 (123-205) | 23 (19-28) | 0,802 | 0,002
Ukuran tube TNTAs hasil variasi waktu anodisasi magnetik
Di=rata- rata diameter dalam, t=tebal, dan L=panjang tube TNTAs (dalam kurung adalah harga kisarannya

## Slide 39
Arus yang terbentuk selama anodisasi pada suhu 50 oC untuk luas katalis 4cm2
Perbandingan pengadukan ultrasonik dan magnetik
Kecepatan pertumbuhan tube TNTAs hasil pengadukan ultrasonik lebih besar dari pengadukan magnetik
(b)
(a)
(a) Pengadukan magnetik
(b) Pengadukan ultrasonik
Chart: Waktu Anodisasi (menit)
| 0 | 60 | 120 | 240 | 360
P-Magnetik 50°C | 0 | 0.99 | 0.842 | 0.789 | 0.802
P-Magnetik 28°C | 0 | 0.882 | 1.57 | 1.705 | 1.663
P-Ultrasonik 50°C | 0 | 0.555 | 1.043 | 1.458 | 2.493 | 1.879

## Slide 40
Ukuran tube TNTAs dan produksi H2hasil variasi waktu dan suhu anodisasi magnetik
Rata-rata diameter dalam (Di), tebal(t), dan panjang tube (L)
Semakin lama waktu dan semakin besar suhu diameter tube semakin besar.
Suhu semakin besar mempengaruhi waktu kestibangan reaksi pembentukan tube
Rendahnya produksi H2 TNTAs anodisasi magnetik pada 50 oC karena tube yang dihasilkan pendek.

## Slide 41
FESEM dari TNTAs anodisasi magnetik selama 2 jam pada suhu sekitar (a) 28 0C dan (b) 50 0C dilihat dengan kemiringan 45 o
FESEM dari TNTAs anodisasi magnetik selama 6 jam pada suhu (a) 28 0C dan (b) 50 0C dilihat dengan kemiringan 45 odan samping (inset)
Pengaruh Suhu Anodisasi

## Slide 42: KESIMPULAN
Morfologi dan ukuran tube TNTAs dapat dioptimasi dengan memvariasikan kadar air dalam larutan elektrolit dan jenis pengadukan (magnetik/ultrasonik). Morfologi dan ukuran tube TNTAs berpengaruh terhadap rekombinasi elektron-hole dan penyerapan foton.
Annealing tidak hanya mengubah TNTAs fasa amorf menjadi anatase, tetapi juga membantu memasukkan dopan C dan B secara interstitial (Ti-O-C) dan N secara substitutional (N-Ti-O) ke dalam kisi-kisi TNTAs secara insitu saat anodisasi. TNTAs dengan annealing H2/Ar mempunyai energi bandgap lebih rendah dibandingkan dengan TNTAs hasil annealing menggunakan udara. Penurunan energy bandgap dan fasa/ukuran kristal bukan merupakan penentu utama dalam peningkatan aktifitas TNTAs.
Berdasarkan pengujian besarnya kerapatan arus, TNTAs yang disintesis dengan kadar air dalam larutan elektrolit 25% volume, diannealing dengan H2/Ar dengan nilai energy bandgap 2,7 eV merupakan fotokatalis TNTAs yang optimal.
Proses anodisasi secara otomatis menghasilkan TNTAs yang terdopan C dan N. Pemberian dopan C dan N pada TNTAs mampu menghasilkan H2 sebesar 47 mmol H2/m2 fotokatalis (dengan laju 11,8 mmol H2/jam m2), sedangkan penambahan dopan C, N, B secara simultan menghasilkan H2 yang optimal sebesar 62 mmol H2/m2 fotokatalis (dengan laju 15,5 mmol H2/jam m2).

## Slide 43: Paper pendukung

## Slide 44
TERIMAKASIH