## Slide 1
Prof Dr Ir Ratnawati M Eng Sc IPM
Pembelajaran Kolaboratif
PRODI TEKNIK KIMIA
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
2021
PENGEMBANGAN FOTOKATALIS BERBASIS TITANIA NANOTUBE ARRAY DAN APLIKASINYA UNTUK PRODUKSI HIDROGEN DAN PENGOLAHAN LIMBAH SECARA SIMULTAN

## Slide 2: Pendahuluan
energy
BPPT INDONESIA ENERGY OUTLOOK 2020:
Konsumsi enegi meningkat
Potensi sumber daya energi menurun (minyak bumi , gas alam dan batubara)
Tahun 2030
Total produksi energi tidak mampu memenuhi konsumsi domestik
Keseimbangan kapasitas impor dan ekspor energi

## Slide 3: Pendahuluan
Untk menjamin pasokan energi :
Mencari sumber - sumber cadangan baru (Intensifikasi Energi).
Menggunakan energi secara efisien
(Konservasi Energi)
Mempercepat pemanfaatan energi alternatif (Diversifikasi Energi)
PRODUKSI ENERGI ALTERNATIF
DENGAN BAHAN BAKU YANG TERBARUKAN (LIMBAH)
energy

## Slide 4: Pendahuluan
Hidrogen :
energi alternatif masa depan yang kebutuhannya semakin meningkat.
baru 5% diproduksi dari bahan terbarukan melalui elektrolisa air yang membutuhkan energi listrik besar
sisanya diproduksi dari fosil : selektifitas terhadap H2 rendah dan perlu energi yang besar.
Alternatif proses  Fotokatalisis dengan TiO2 (hemat energi, ramah lingkungan dengn TiO2 yang murah, stabil, tidak beracun).

## Slide 5
hv
TiO2
e-
14H+
h+
14e- + 14H+  7H2
C3H8O3+ 3H2O + 14h+
+
 3 CO2+14 H+
Reaksi fotokatalisis pada permukaan TiO2 dalam memproduksi hidrogen dari limbah larutan gliserol
Masalah fotokatalis TiO2?
Perlu upaya untuk meningkatkan efisiensinya
TiO2 + hv  TiO2(h+ + e-)
h+ + H2O ·OH + H+
H+ + e-0.5H2
C3H8O3 + 3H2O  3CO2 + 7H2

## Slide 6
ANODA ( REAKSI OKSIDASI Ti)
2H2O 2[O] +4e- + 4H+
Ti + 2[O] TiO2
Ti + 2H2O  TiO2 + 4H+ +4e- (1)
(REAKSI PEMBENTUKAN) TiO2
REAKSI PEMBENTUKAN NANOTUBE
TiO2 + 6F- + 4H+  (TiF6 )2- + 2H2O (2)
KATODA Pt ( REAKSI REDUKSI)
4 H+ + 4e-  2 H2
Mekanisme Reaksi Anodisasi dan Pembentukan TiO2 nanotube array

## Slide 7
3,2 eV
CB
VB
2,2 eV
CB
VB
TiO2
Ti3d
O2p
O2p
Ti3d
C2p
C-TiO2
hv
Dopan Pt
TiO2
Dopan non logam
Modifikasi TNTAs
Model bentuk geometri TiO2 yang di dopan Carbon
TiO2 yang didopan Pt

## Slide 8
Uji Produksi H2
Gambar skema alat fotoreaktor untuk uji H2:
(A) kotak reflektor, (B) saluran purging, (C) fotokatalis, (D) magnetic bar, (E) lampu mercuri , (F) termokopel, (G) tabung kondensasi, (H) GC, (I) tempat pengambilan sampel cair, (J) tempat pengambilan sampel gas.

## Slide 9
SINTESIS TNTAs DENGAN PENAMBAHAN NaBF4
A. Analisis FESEM, FTIR dan DRS

## Slide 10
Spektra XRD
Fotokatalis | Ukuran kristal fasa anatase (nm) | Ukuran kristal fasa rutile (nm) | Fraksi anatase (% berat)
TiO2-P25 TNTAs | 20 22 | 23 - | 79 100
TNTAs,b | 18 | - | 100
TNTAs,c | 20 | 22 | 90
Ukuran kristal, fraksi anatase dari berbagai fotokatalis
C. Analisis XRD

## Slide 11
Kerapatan arus fungsi voltase untuk bebagai fotokatalis pada penyinaran (A) lampu UV dan (B) sinar tampak
Produksi H2 dari larutan gliserol dari
bebagai fotokatalis
D. Analisis Kerapatan Arus
E. Produksi hidrogen
Alat uji kerapatan arus (potentiostat)
Chart: Penambahan NaBF4, mM
| 0 | 2.5 | 5 | 7.5
 | 11.75 | 14.5 | 15.5 | 13.75

## Slide 12
Hasil FESEM dari TNTAs anodisasi ultrasonik selama (a) 10, (b) 30, (c) 60, (d) 90, (e) 150 menit tampak atas dengan sudut 45o
IIB. SINTESIS TNTAs VARIASI METODE PENGADUKAN
A. Pengadukan Ultrasonik

## Slide 13
Produksi H2 dan panjang tube fungsi waktu anodisasi ultrasonik 50 C

## Slide 14
Chart: Waktu penyinaran (menit)
| 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240
Pt-TiO2 P-25 CR | 0 | 249.8821 | 633.1372 | 1099.0403 | 1535.5715 | 1977.8359 | 2405.5659 | 2845.841 | 3282.9295
Pt-TiO2 P-25 PAD | 0 | 150.385 | 385.5065 | 666.6667 | 923.2964 | 1186.7341 | 1452.9422 | 1717.9348 | 1988.4247
.
Prinsip kerja TNTAs yang didopan Pt dalam reaksi fotoreformasi gliserol
Pengaruh jenis katalis terhadap produksi H2 (volume slurry 200 ml, TiO2 P25 = 0,2 gram).

## Slide 15
Pengaruh metode penambahan dopan Pt
Produksi H2
Analisis XRD
Chart: Waktu penyinaran (menit)




Pt-TNTAs FD 15 ppm | 0 | 17.9808 | 46.9541 | 81.6518 | 120.3215 | 164.6849 | 211.5266 | 259.8228 | 311.4358
Pt-TNTAs RKA 15 ppm | 0 | 8.879 | 29.2473 | 54.5478 | 84.7935 | 122.1959 | 162.1817 | 206.4002 | 249.0776
Pt-TNTAs RKK 15 ppm | 0 | 4.6673 | 12.7405 | 23.3585 | 35.7427 | 49.5411 | 65.0714 | 82.295 | 99.7461
TNTAs | 0 | 4.4871 | 11.1126 | 19.0011 | 27.7649 | 36.584 | 46.2231 | 57.9783 | 66.4983

## Slide 16
IV. IDENTIFIKASI PRODUK UTAMA DAN INTERMEDIATE
Chart: Waktu (menit)
| 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240
O2 | 0 | 89.2462 | 43.5769 | 88.5818 | 109.0371 | 99.3711 | 68.3169 | 100.2675 | 86.9794
CO2 | 0 | 12.5497 | 26.7466 | 45.8994 | 67.0043 | 88.767 | 113.0532 | 138.5544 | 164.6698
H2 | 0 | 28.3255 | 60.2039 | 103.4581 | 139.401 | 176.3584 | 217.3107 | 260.3095 | 304.3377
Jumlah H2, CO2 dan O2 sebagai fungsi waktu penyinaran dengan fotokatalis Pt-TNTAs.
Chart: Waktu (jam)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Aseton | 0 | 1.6173 | 0.40723 | 0 | 0
Formaldehid | 0 | 1.2305 | 0.66995 | 1.7296 | 2.74
Etanol | 0 | 0.24139 | 0.01713 | 0 | 0.49514
Etilen glikol | 0 | 8.6431 | 6.3183 | 12.555 | 6.7626
Asam asetat | 0 | 1.3673 | 2.2535 | 1.9809 | 1.3236
Produk intermediate yang terdeteksi fungsi waktu penyinaran dengan fotokatalis Pt-TNTAs
H2O  H2 + ½ O2
C3H8O3 + 3H2O 3CO2 + 7H2 (fotoreformasi gliserol)
C3H8O3 + (7/2)O2 3CO2 + 4H2O (fotooksidasi gliserol)

## Slide 17
Prediksi mekanisme reaksi fotoreformasi larutan gliserol dengan Pt-TNTAs
Produk intermediate fotokatalis TNTAs: Etanol dan EG
Pengaruh Pt mengarahkan mekanisme reaksi dari gliserol  EG asam asetat  CO2 dan H2O