## Slide 1
Prof Dr Ir Ratnawati M Eng Sc IPM
Pembelajaran Kolaboratif
PRODI TEKNIK KIMIA
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
2021
PENGEMBANGAN FOTOKATALIS BERBASIS TITANIA NANOTUBE ARRAY DAN APLIKASINYA UNTUK PRODUKSI HIDROGEN DAN PENGOLAHAN LIMBAH SECARA SIMULTAN

## Slide 2: Pendahuluan
energy
BPPT INDONESIA ENERGY OUTLOOK 2020:
Konsumsi enegi meningkat
Potensi sumber daya energi menurun (minyak bumi , gas alam dan batubara)
Tahun 2030
Total produksi energi tidak mampu memenuhi konsumsi domestik
Keseimbangan kapasitas impor dan ekspor energi

## Slide 3: Pendahuluan
Untk menjamin pasokan energi :
Mencari sumber - sumber cadangan baru (Intensifikasi Energi).
Menggunakan energi secara efisien
(Konservasi Energi)
Mempercepat pemanfaatan energi alternatif (Diversifikasi Energi)
PRODUKSI ENERGI ALTERNATIF
DENGAN BAHAN BAKU YANG TERBARUKAN (LIMBAH)
energy

## Slide 4: Pendahuluan
Hidrogen :
energi alternatif/terbarukan masa depan yang kebutuhannya semakin meningkat, ramah lingkungan
Pemanfaatan hidrogen:
menghilangkan belerang dari gas alam,
produksi margarine,
meningkatkan kwalitas biodiesel
Industri fuel cell untuk penyediaan energi pada kendaraan ,

## Slide 5: Pendahuluan
Hidrogen :
energi alternatif masa depan yang kebutuhannya semakin meningkat.
baru 5% diproduksi dari bahan terbarukan melalui elektrolisa air yang membutuhkan energi listrik besar
sisanya diproduksi dari fosil : selektifitas terhadap H2 rendah dan perlu energi yang besar.
Alternatif proses  Fotokatalisis dengan TiO2 (hemat energi, ramah lingkungan dengn TiO2 yang murah, stabil, tidak beracun).

## Slide 6
hv
TiO2
e-
14H+
h+
14e- + 14H+  7H2
C3H8O3+ 3H2O + 14h+
+
 3 CO2+14 H+
Reaksi fotokatalisis pada permukaan TiO2 dalam memproduksi hidrogen dari limbah larutan gliserol
Masalah fotokatalis TiO2 : laju rekombinasi elektron-hole serta nilai band gap yang tinggi, luas permukaan TiO2 untuk penyerapan foton yang rendah Perlu upaya untuk meningkatkan efisiensinya
TiO2 + hv  TiO2(h+ + e-)
h+ + H2O ·OH + H+
H+ + e-0.5H2
C3H8O3 + 3H2O  3CO2 + 7H2

## Slide 8: Rumusan Masalah
1.TiO2 perlu disintesis agar menghasilkan TiO2 yang bermorfologi nanotube array (TNTAs) yang rapi dan teratur agar penyerapan foton menjadi efektif dan rekombinasi bisa dikurangi. Untuk itu seberapa jauh pengaruh kadar air dalam larutan elektrolit dan pengadukan (ultrasonik/magnetik) pada proses sintesis TNTAs
2. Untuk memperkecil energi band gap, penambahan dopan non logam C/N/F secara insitu saat anodisasi perlu dilkukan dan keberhasilannya dipengaruhi oleh proses anneling. Oleh sebab itu seberapa besar pengaruh annealing terhadap masuknya dopan C/N/F pada TNTAs
3. Penambahan NaBF4 secara insitu saat anodisasi dapat mengurangi laju rekombinasi elektron dan hole. Perlu diketahi pada konsentrasi optimal berapakah penambahan NaBF4 memberikan kinerja TNTAs optimal.
4. Dengan morfologi TNTAs, sejauh manakah pengaruh penambahan dopan Pt (loading Pt dan metode pemberian dopan Pt) kaitanya untuk mengurangi rekombinasi.

## Slide 9
Sintesis TNTAs Penambahan dopan non logam, variasi perlakuan annealing
Karakterisasi SEM/FESEM
Sintesis TNTAs Penambahan dopan non logam, variasi kadar air
Karakterisasi SEM/FESEM/EDX, FTIR, XRD, UV-Vis DRS, dan uji kerapatan arus
Karakterisasi FESEM/EDX, FTIR, XRD, UV-Vis DRS, uji kerapatan arus dan produksi H2
Karakterisasi FESEM dan uji produksi H2
Sintesis TNTAs Variasi metode pengadukan ultrasonik/magnetik
Penambahan dopan logam (variasi loading Pt dan metode pemberian dopan)
Karakterisasi FESEM/ EDX,UV-Vis DRS, XRD, dispersi Pt dan produksi H2
Penentuan senyawa intermediate dan tahapan reaksi pada produksi H2
Gambar skema penelitian pengembangan fotokatalis TNTAs untuk memproduksi H2 dan pengolahan limbah secara simultan
Penelitian 1
Penelitian 2
Penelitian 3
Sintesis TNTAs Penambahan NaBF4 variasi kandungan NaBF4

## Slide 10: Tujuan
Umum m mendapatkan fotokatalis bermorfologi TNTAs yang efektif yang memberikan peningkatan terhadap produksi H2
Khusus
Mendapatkan karakteristik TNTAs optimal yang diberi dopan (non logam-logam, kombinasi)
Mendapatkan kondisi optimal dari berbagai variasi pada proses sintesis dan modifikasi TNTAs
Menguji kinerja fotokatalis TNTAs optimal yang menghasilkan H2 dari limbah gliserol yang maksimal

## Slide 11: Hipotesis
PI -> Kadar air dan pengadukan diduga berpengaruh terhadap morfologi dan ukuran tube TNTAs.
Annealing berpengaruh terhadap masuknya dopan non logam C/N/F pada TNTAs secara insitu saat anodisasi.
PII-> Penambahan NaBF4 secara insitu saat anodisasi dapat menghambat laju rekombinasi.
Pengadukan diduga mampu menghasilkan morfologi TNTAs optimal
PIII-> variasi loading dan metode pemberian dopan logam Pt dapat mengurangi rekombinasi.
Pt
Fotodeposisi/reduksi kimia
CB
VB
2,2 eV
T, waktu
L,panjang
US
MS
Chart: Penambahan NaBF4,mM
| 0 | 2.5 | 5 | 7.5
 | 47 | 58 | 62 | 55
Chart: Konsentrasi Pt (ppm)
| 0 | 1 | 3 | 5 | 8
 | 65.5 | 146 | 195.9 | 249.1 | 221.8

## Slide 12
Sintesis dan modifikasi TNTAs dengan pemberian dopan C, N dan B dilakukan secara insitu saat anodisasi.
Pemberian dopan Pt secara fotodeposisi/reduksi kimia pada TNTAs akan digunakan sebagai fotokatalis dalam memproduksi hidrogen dari limbah larutan gliserol
Kebaruan/Novelty

## Slide 13
Morfologi TNP, TNT, TNTAs
TiO2 nano partikel/ TNP
TiO2 nanotube/TNT
TiO2 nanotube array / TNTAs

## Slide 14
ANODA ( REAKSI OKSIDASI Ti)
2H2O 2[O] +4e- + 4H+
Ti + 2[O] TiO2
Ti + 2H2O  TiO2 + 4H+ +4e- (1)
(REAKSI PEMBENTUKAN) TiO2
REAKSI PEMBENTUKAN NANOTUBE
TiO2 + 6F- + 4H+  (TiF6 )2- + 2H2O (2)
KATODA Pt ( REAKSI REDUKSI)
4 H+ + 4e-  2 H2
Mekanisme Reaksi Anodisasi dan Pembentukan TiO2 nanotube array

## Slide 15
3,2 eV
CB
VB
2,2 eV
CB
VB
TiO2
Ti3d
O2p
O2p
Ti3d
C2p
C-TiO2
hv
Dopan Pt
TiO2
Dopan non logam
Modifikasi TNTAs
Model bentuk geometri TiO2 yang di dopan Carbon
TiO2 yang didopan Pt

## Slide 16
I. PENAMBAHAN DOPAN NON LOGAM
1.
Keterangan:
a. Anoda (Ti)
b. Katoda ( Pt)
c. Elektrolit
d.Magnetic stirrer
e. Power supply
Plat Ti diamplas, dicuci dengan air sabun
Etching dengan larutan HF, HNO3, H2O (Perbandingan volume 1:3:6)
Dikeringkan dalam udara
Anodisasi dalam larutan gliserol yang mengandung NH4F , 30 V
Pencucian TNTAs dengan air
Annealing 5000C, 3 jam dan disimpan dalam desikator
Metode Penelitian
Gambar skema alat anodisasi
Variasi kadar air (5; 10; 25; dan 50% volum)
Variasi perlakuan anealing (tanpa annealing, annealing dengan udara, anealing dengan 20% H2/Ar) untuk TNTAs-10 dan TNTAs-25
KARAKTERISASI SEM/EDX, FTIR, UV-VIS DRS, XRD, KERAPAAN ARUS

## Slide 17
II. A. PENAMBAHAN NaBF4
PENAMBAHAN NaBF4 DALAM LARUTAN ELEKTROLIT DIVARIASIKAN : 2,5; 5 DAN 7,5 mM
II. B.VARIASI METODE PENGADUKAN
PENGADUKAN ULTRASONIK ( 10; 30; 60; 90 DAN 150 MENIT)
PADA 50 C
PENGADUKAN MAGNETIK (1; 2; 4; DAN 6 JAM) PADA 50 C DAN (1; 2; 4 dan 6 JAM) PADA 28 C.
SKEMA ALAT ANODISASI PENGADUKAN ULTRASONIK DAN MAGNETIK
KARAKTERISASI: FESEM/EDX, FTIR, UV-VIS DRS, XRD, KERAPATAN ARUS, PRODUKSI H2
KARAKTERISASI: FESEM, PRODUKSI H2

## Slide 18
III. PENAMBAHAN DOPAN Pt
VARIASI LOADING Pt (1; 3; 5 dan 8 % massa )
VARIASI METODE (REDUKSI KIMIA DAN FOTODEPOSISI)
IDENTIFIKASI PRODUK ANTARA DAN PENENTUAN TAHAPAN REAKSI
KARAKTERISASI
SEM/FESEM/EDS
FTIR
UV-VIS DRS
XRD
UJI KERAPATAN ARUS
UJI DISPERSI Pt
UJI Produksi H2

## Slide 19: Gambar alat TPDRO (Temperature Programmed Desorption Reduction Oxidation)/dispersi Pt

## Slide 20
Uji Produksi H2
Gambar skema alat fotoreaktor untuk uji H2:
(A) kotak reflektor, (B) saluran purging, (C) fotokatalis, (D) magnetic bar, (E) lampu mercuri , (F) termokopel, (G) tabung kondensasi, (H) GC, (I) tempat pengambilan sampel cair, (J) tempat pengambilan sampel gas.

## Slide 21
Hasil FESEM dari fotokatalis (a) TNTAs dan (b) TNTAs,c tampak dari kemiringan 45o dan tampak dari samping (inset)
Hasil FESEM tampak samping dari TNTAs,c.
II. SINTESIS TNTAs DENGAN PENAMBAHAN NaBF4
A. Analisis FESEM
Tidak terjadi perubahan morfologi

## Slide 22
Fotokatalis | D, nm | t,nm | L, µm
TNTAs | 74-120 | 27 | 1,510
TNTAs,a | 62-123 | 26 | 1,470
TNTAs,b | 67-126 | 26 | 1,580
TNTAs,c | 64-130 | 29 | 1,560
Tabel kisaran diameter dalam (D), tebal (t) dan panjang tube (L) rata-rata dari berbagai fotokatalis
KOMPONEN | % berat |  |  | 
 | TNTAs | TNTAs,a | TNTAs,b | TNTAs,c
Ti | 55.58 | 63.71 | 64.26 | 60.15
O | 33.84 | 26.70 | 26.10 | 29.90
B | - | 0.59 | 0.81 | 0.84
C | 1.58 | 1.12 | 1.21 | 1.32
N | 7.19 | 6.00 | 5.43 | 7.19
F | 2.14 | 1.95 | 2.18 | 2.14
Tabel komposisi elemen dari berbagai fotokatalis
Selain Ti dan O, non logam C, N, F dan B terdeteksi karena adanya prekursor dalam larutan elektrolit.

## Slide 23
Spektra FTIR dari (a) TNTAs, (b) TNTAs,a, (c) TNTAs,b dan (d) TNTAs.c.
Spektra DRS dan nilai energy band gap dari (a) TNTAs, (b) TNTAs,a, (c) TNTAs,b, (d) TNTAs,c dan (d) TiO2 P25 film
B. Analisis FTIR dan UV-Vis DRS
Ti-O-C  1200 cm-1, N-Ti-O  1060 cm-1
Ti-O-B  1276 cm-1, OH bending  1560 cm-1
OH stretching  3700 cm-1
Setelah penambahan NaBF4, band gap naik walaupun masih berespon positif terhadap sinar tampak

## Slide 24
Spektra XRD
Fotokatalis | Ukuran kristal fasa anatase (nm) | Ukuran kristal fasa rutile (nm) | Fraksi anatase (% berat)
TiO2-P25 TNTAs | 20 22 | 23 - | 79 100
TNTAs,b | 18 | - | 100
TNTAs,c | 20 | 22 | 90
Ukuran kristal, fraksi anatase dari berbagai fotokatalis
C. Analisis XRD
A = 25,3o dan R = 27,5o
-difraksi C, N dan B tidak terdeteksi
-intensitas peak setelah penambahan NaBF4 lebih rendah  ukuran kristal lebih kecil.
-pergeseran sudut difraksi  kisi-kisi telah berubah dengan adanya dopan.
- Rutile karena ada pertumbuhan partikel dari A

## Slide 25
Kerapatan arus fungsi voltase untuk bebagai fotokatalis pada penyinaran (A) lampu UV dan (B) sinar tampak
Produksi H2 dari larutan gliserol dari
bebagai fotokatalis
D. Analisis Kerapatan Arus
E. Produksi hidrogen
-Dopan B terdoping dalam TNTAs menyebabkan permukaan katalis banyak menyerap air (adanya gugus OH bending) , air ini bereaksi dengan hole sehingga pemisahan muatan terjadi dan rekombinasi bisa ditekan.
- Fotokatalis optimal : TNTAs dengan penambahan 5 mM NaBF4 (mempunyai gugus OH bending dengan absorbansi tertinggi dibanding yang lain).
Alat uji kerapatan arus (potentiostat)
Chart: Penambahan NaBF4, mM
| 0 | 2.5 | 5 | 7.5
 | 11.75 | 14.5 | 15.5 | 13.75

## Slide 26
TiO2 + hv  TiO2(h+ + e-) (4)
h+ + H2O ·OH + H+ (5)
H+ + e-0.5H2 (6)
C3H8O3 + 3H2O  3CO2 + 7H2 (7)
REAKSI PRODUKSI HIDROGEN DARI GLISEROL
Terjadi peningkatan produksi bila reaktannya ditambah 10% gliserol.
Gliserol sebagai bahan baku dan hole scavenger/electron donor sehingga rekombinasi bisa dikurangi.

## Slide 27
Hasil FESEM dari TNTAs anodisasi ultrasonik selama (a) 10, (b) 30, (c) 60, (d) 90, (e) 150 menit tampak atas dengan sudut 45o
IIB. SINTESIS TNTAs VARIASI METODE PENGADUKAN
A. Pengadukan Ultrasonik

## Slide 28
Arus yang dihasilkan fungsi waktu anodisasi ultrasonik untuk luas fotokatalis 4 cm2.
Produksi H2 dari TNTAs hasil anodisasi ultrasonik selama (a) 10; (b) 30; (c) 60; (d) 90 dan (e) 150 menit
Chart: Waktu Anodisasi (detik)
| 0 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 6600 | 7200 | 7800 | 8400 | 9000
 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.055 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.055 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.035 | 0.03 | 0.025 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02
Chart: Waktu penyinaran (menit)
| 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240
(a) 10 menit | 0 | 0.89783 | 3.307 | 7.3228 | 11.8242 | 16.4557 | 21.444 | 26.6017 | 32.4338
(b) 30 menit | 0 | 1.5221 | 4.7921 | 8.8506 | 13.3482 | 18.1314 | 24.0104 | 28.9997 | 36.0749
(c) 60 menit | 0 | 2.3453 | 5.8627 | 11.9303 | 18.4832 | 25.287 | 32.9114 | 40.6021 | 47.2249
(d) 90 menit | 0 | 2.5746 | 6.1165 | 12.1323 | 20.4133 | 29.5015 | 39.3421 | 52.12 | 65.4817
(e) 150 menit | 0 | 2.2741 | 5.522 | 10.3201 | 15.3352 | 21.4063 | 26.7698 | 33.6848 | 40.6688

## Slide 29
Semakin lama anodisasi sampai 90 menit semakin panjang tube dan semakin besar H2 yang dihasilkan, dengan produksi H2 tertinggi pada anodisasi 90 menit yakni 65,5 mmol H2/m2 katalis.
Pada plat TNTAs bagian bawah yang dekat dengan sumber gelombang ultrasonik , TNTAs bertumpuk.
Morfologi dan ukuran tube mempengaruhi penyerapan foton oleh TNTAs yang berimplikasi pada H2 yang dihasilkan
Produksi H2 dan panjang tube fungsi waktu anodisasi ultrasonik 50 C

## Slide 30
Waktu Anodisasi, jam | Di,nm | t,nm | L, μm) | Laju Pertumbuhan tube(dL/dt), μm/menit
1 | 107 (67-102) | 16 (10-22) | 0,990 | 0,017
2 | 110 (83-143) | 19 (13-25) | 0,842 | 0,007
4 | 126 (100-156) | 23 (13-30) | 0,789 | 0,003
6 | 158 (123-205) | 23 (19-28) | 0,802 | 0,002
Ukuran tube TNTAs hasil variasi waktu anodisasi magnetik
Di=rata- rata diameter dalam, t=tebal, dan L=panjang tube TNTAs (dalam kurung adalah harga kisarannya

## Slide 31
FESEM dari TNTAs anodisasi magnetik selama 2 jam pada suhu sekitar (a) 28 0C dan (b) 50 0C dilihat dengan kemiringan 45 o
FESEM dari TNTAs anodisasi magnetik selama 6 jam pada suhu (a) 28 0C dan (b) 50 0C dilihat dengan kemiringan 45 odan samping (inset)
Pengaruh Suhu Anodisasi

## Slide 32: III. PENAMBAHAN DOPAN LOGAM Pt III.A. Penambahan dopan Pt pada TiO2 P-25
Hasil karakterisasi Pt-TiO2 dengan metode H2 Chemisorption
Plot Tauc dari transformasi fungsi Kubelka-Munk vs energy (ev) untuk berbagai fotokatalis.

## Slide 33
Chart: Waktu penyinaran (menit)
| 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240
Pt-TiO2 P-25 CR | 0 | 249.8821 | 633.1372 | 1099.0403 | 1535.5715 | 1977.8359 | 2405.5659 | 2845.841 | 3282.9295
Pt-TiO2 P-25 PAD | 0 | 150.385 | 385.5065 | 666.6667 | 923.2964 | 1186.7341 | 1452.9422 | 1717.9348 | 1988.4247
.
Prinsip kerja TNTAs yang didopan Pt dalam reaksi fotoreformasi gliserol
Pengaruh jenis katalis terhadap produksi H2 (volume slurry 200 ml, TiO2 P25 = 0,2 gram).

## Slide 34
Chart: Waktu penyinaran (menit)
| 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240
3 ppm | 0 | 7.4 | 20.9 | 36.3 | 55.7 | 76.5 | 100.1 | 122.8 | 146
6 ppm | 0 | 7.5 | 23.6 | 44.8 | 68 | 95.7 | 125.9 | 160.1 | 195.9
15 ppm | 0 | 8.9 | 29.2 | 54.5 | 84.8 | 122.2 | 162.2 | 206.4 | 249.1
25 ppm | 0 | 13.6 | 35.3 | 59.2 | 86.7 | 115 | 145.7 | 177.8 | 211.8
TNTAs | 0 | 2.5746 | 6.1165 | 12.1323 | 20.4133 | 29.5015 | 39.3421 | 52.12 | 65.4817
III.B Penambahan dopan Pt pada TNTAs
Pengaruh dopan Pt Loading Pt pada Produksi H2.
Pengaruh loading dopan Pt pada TNTAs terhadap akumulasi produksi H2
Loading terbaik 5 % massa Pt
Chart: Konsentrasi Pt, ppm
| 0 | 1 | 3 | 5 | 8
 | 16.375 | 36.5 | 48.975 | 62.275 | 55.45

## Slide 35
KARAKTERISASI Pt TNTAs
Hasil FESEM dari TNTAs tampak (a) atas, (b) atas dengan sudut 45o dan Pt TNTAs RKA 5% massa tampak (a) atas, (b) atas dengan sudut 45o.
Dopan Pt tidak terlihat pada TNTAs
Elemen | % massa |  |  | 
 | TNTAs | Pt-TNTAs-RKA | Pt-TNTAs-RKK | Pt-TNTAs-FDK
C | 1,58 | 1,21 | 1,22 | 1,69
N | 7,19 | 9,72 | 9,35 | 10,56
O | 33,84 | 45,06 | 46,38 | 45,41
F | 2,14 | 3,24 | 2,99 | 2,54
Ti | 55,58 | 38,66 | 39,08 | 37,36
Pt | - | 2,10 | 0,98 | 2,43

## Slide 36
Pengaruh metode penambahan dopan Pt
Produksi H2
Analisis XRD
Chart: Waktu penyinaran (menit)




Pt-TNTAs FD 15 ppm | 0 | 17.9808 | 46.9541 | 81.6518 | 120.3215 | 164.6849 | 211.5266 | 259.8228 | 311.4358
Pt-TNTAs RKA 15 ppm | 0 | 8.879 | 29.2473 | 54.5478 | 84.7935 | 122.1959 | 162.1817 | 206.4002 | 249.0776
Pt-TNTAs RKK 15 ppm | 0 | 4.6673 | 12.7405 | 23.3585 | 35.7427 | 49.5411 | 65.0714 | 82.295 | 99.7461
TNTAs | 0 | 4.4871 | 11.1126 | 19.0011 | 27.7649 | 36.584 | 46.2231 | 57.9783 | 66.4983

## Slide 37
IV. IDENTIFIKASI PRODUK UTAMA DAN INTERMEDIATE
Chart: Waktu (menit)
| 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240
O2 | 0 | 89.2462 | 43.5769 | 88.5818 | 109.0371 | 99.3711 | 68.3169 | 100.2675 | 86.9794
CO2 | 0 | 12.5497 | 26.7466 | 45.8994 | 67.0043 | 88.767 | 113.0532 | 138.5544 | 164.6698
H2 | 0 | 28.3255 | 60.2039 | 103.4581 | 139.401 | 176.3584 | 217.3107 | 260.3095 | 304.3377
Jumlah H2, CO2 dan O2 sebagai fungsi waktu penyinaran dengan fotokatalis Pt-TNTAs.
Chart: Waktu (jam)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Aseton | 0 | 1.6173 | 0.40723 | 0 | 0
Formaldehid | 0 | 1.2305 | 0.66995 | 1.7296 | 2.74
Etanol | 0 | 0.24139 | 0.01713 | 0 | 0.49514
Etilen glikol | 0 | 8.6431 | 6.3183 | 12.555 | 6.7626
Asam asetat | 0 | 1.3673 | 2.2535 | 1.9809 | 1.3236
Produk intermediate yang terdeteksi fungsi waktu penyinaran dengan fotokatalis Pt-TNTAs
H2O  H2 + ½ O2
C3H8O3 + 3H2O 3CO2 + 7H2 (fotoreformasi gliserol)
C3H8O3 + (7/2)O2 3CO2 + 4H2O (fotooksidasi gliserol)

## Slide 38
Fotokatalis | Produk intermediate | Peneliti
Pt/B/N TiO2 dan Pt/TiO2 (TiO2 dari proses hidrotermal) | Fasa gas: metanol, metana, etana dan gas CO (trace element). Fasa cair: aseton. | Luo et al., 2009
Pt/TiO2 P25 | Fasa cair: gliseraldehid, glikoaldehid, asam glikolik, dan formaldehid. | Li et al., 2009
Pt/TiO2 P25 | Fasa cair: metanol dan asam asetat. | Daskalaki, V.M. dan Kondarides,D. I., 2009
Pt/TiO2 P25 | Fasa cair: asetol, propilen glikol, gliseraldehid, glikoaldehid, aseton, acreolin, asetaldehid, asam asetat, etanol, dan metanol. | Panagiotopoulou et al., 2013
Pt/TNTAs (Penelitian ini) | Fasa gas: formaldehid, aseton, metanol, etanol, asam asetat, dan etilen glikol. Fasa cair: Etanol, asam asetat, dan etilen glikol. | -
Beberapa produk intermediate dari reaksi reformasi gliserol

## Slide 39
Prediksi mekanisme reaksi fotoreformasi larutan gliserol dengan Pt-TNTAs
Produk intermediate fotokatalis TNTAs: Etanol dan EG
Pengaruh Pt mengarahkan mekanisme reaksi dari gliserol  EG asam asetat  CO2 dan H2O

## Slide 40: KESIMPULAN
Morfologi dan ukuran tube TNTAs dapat dioptimasi dengan memvariasikan kadar air dalam larutan elektrolit dan jenis pengadukan (magnetik/ultrasonik). Morfologi dan ukuran tube TNTAs berpengaruh terhadap rekombinasi elektron-hole dan penyerapan foton.
Annealing tidak hanya mengubah TNTAs fasa amorf menjadi anatase, tetapi juga membantu memasukkan dopan C dan B secara interstitial (Ti-O-C) dan N secara substitutional (N-Ti-O) ke dalam kisi-kisi TNTAs secara insitu saat anodisasi. TNTAs dengan annealing H2/Ar mempunyai energi bandgap lebih rendah dibandingkan dengan TNTAs hasil annealing menggunakan udara. Penurunan energy bandgap dan fasa/ukuran kristal bukan merupakan penentu utama dalam peningkatan aktifitas TNTAs.
Berdasarkan pengujian besarnya kerapatan arus, TNTAs yang disintesis dengan kadar air dalam larutan elektrolit 25% volume, diannealing dengan H2/Ar dengan nilai energy bandgap 2,7 eV merupakan fotokatalis TNTAs yang optimal.
Penambahan NaBF4 dalam larutan elektrolit gliserol yang mengandung NH4F selama anodisasi logam Ti diikuti dengan annealing dengan H2/Ar tidak mengubah morfologi TNTAs, namun menghasilkan TNTAs yang berdopan C, N dan B dan kebanyakan berfasa anatase. Penambahan NaBF4 ini menghasilkan TNTAs yang termodifikasi yang mampu meningkatkan aktifitas TNTAs sebesar 32%, dibuktikan dengan uji kerapatan arus dan produksi H2. Hal ini dikarenakan peran dopan B yang mampu mengurangi laju rekombinasi elektron-hole.

## Slide 41: KESIMPULAN (LANJUTAN)
Penambahan dopan Pt pada loading optimal 5% massa dengan metode fotodeposisi pada TNTAs anodisasi ultrasonik menghasilkan fotokatalis C/N-Pt-TNTAs yang paling efektif dengan peningkatan sebesar 5 kali dibandingkan dengan tanpa penambahan dopan Pt. Peningkatan ini dikarenakan adanya peran Pt sebagai electron trapper yang secara efektif mampu menghambat laju rekombinasi elektron-hole.
Laju rekombinasi elektron-hole dipengaruhi oleh morfologi dan ukuran tube serta besarnya energy bandgap, penambahan NaBF4, dan penambahan dopan Pt pada TNTAs. Dalam penelitian ini yang lebih dominan berperan dalam menghambat terjadinya laju rekombinasi adalah berturut turut: penambahan dopan Pt, penambahan NaBF4 dan yang terakhir adalah morfologi dan ukuran tube serta besarnya energy bandgap dari TNTAs.
Proses anodisasi secara otomatis menghasilkan TNTAs yang terdopan C dan N. Pemberian dopan C dan N pada TNTAs mampu menghasilkan H2 sebesar 47 mmol H2/m2 fotokatalis (dengan laju 11,8 mmol H2/jam m2), sedangkan penambahan dopan C, N, B secara simultan menghasilkan H2 yang optimal sebesar 62 mmol H2/m2 fotokatalis (dengan laju 15,5 mmol H2/jam m2). Peningkatan laju produksi H2 sebesar 32 % dengan penambahan NaBF4 dikarenakan peran dopan B yang mampu menghambat laju rekombinasi. Pemberian dopan Pt pada TNTAs yang telah terdopan dengan C dan N mampu menghasikan H2 sebesar 311,5 mmol H2/m2 fotokatalis (dengan laju 77,9 mmol H2/jam m2). Hasil ini lima kali lebih besar dibandingkan dengan TNTAs tanpa penambahan dopan Pt (65,5 mmol H2/m2 fotokatalis).

## Slide 44
TERIMAKASIH